## Slide 1
1、
数据总结

## Slide 2
3、体系Alpha-C回转半径随扭转角的变化(95ns-100ns)
0ns，Rg=1.83531(nm)
50 度以内有一定的趋势：角度越大，Rg值越小；
半径差越小说明致密性越好，稳定性越高；
特殊点：KLVFF、RLVFF
原因：体系两端跑散的倾向小一些，虽不能保持β-sheet，但高聚集。
KLVFF
RLVFF

## Slide 3
1、体系内氢键数量随扭转角的变化(95ns-100ns平均值)
Twist Angle:
I: 0-5° （Flat）
II:5-11°（Helical）
III:11-40 °（Twist）
IV: >40° Coil
氢键数目的含量变化比较明显;
扭转角增大，氢键数量减少;
特殊点：RLVFF（9.1）,R:-4.5，
氢键数目98个,极少β-片含量，但 高聚集;
序列相同，位置不同，组装结果
不同，说明侧链之间的相互作用对组装结果的影响很大。
RLVFF
I
II
III
IV
LVFFR
LVFFP

## Slide 4
4、体系链间作用力、层间作用力随扭转角的变化(95ns-100ns)
随着角度增大，链间作用在减弱
体系倾向于扭转
II区LVFFD和LVFFE链间作用强，
但扭转角小，证明体系有很强的平
坦β-sheet形成倾向。
随着角度增大，层间作用在增强（与文献结论不匹配）
按照文献的结论，体系越平坦，Inter-Sheet值越大才对
×
LVFFE
LVFFD
I
II
III
IV

## Slide 5
5、R值随扭转角的变化(95ns-100ns)
30度之内基本没有变化
待分析

## Slide 6
6、体系β-Sheet随扭转角的变化(95ns-100ns)
0-30ns内变化不明显；
随着扭转角增大，体系仍保持高的β-片含量；
LVFFP模拟后出现分层现象；
II区（Helical):LVFFE-72
IV区（Coil）：ELVFF-54
LVFFP
I
II
III
IV
I区（Flat）：LVFFA(15.4)=LLFFL(17.0)=VVFFA(15.8)>LLFFA(15.0)=LVFFS(12.8)>LVFFK(9.7)>LLFFK(9.3)>LVFFR(9.1)
ELVFF
LVFFE(10.1)
β-片含量随疏水值的降低而减小

## Slide 7
7、体系溶剂可及面积（SASA）随扭转角的变化(95ns-100ns)
0-10度，形态差不多，SASA也呈现了不同的变化
I区SASA值从大到小：
LLFFK>LVFFK>LVFFR>LLFFL>
VVFFA>LLFFA>LVFFA>LVFFS
III区高点：YLVFF>WLVFF
IV区高点：DLVFF>NLVFF
带正电的氨基酸：H、K、R
带负电的氨基酸：D、E
I
II
III
IV
I区蓝色线：LLFFK(9.3)>LVFFK(9.7)>LVFFR(9.1)>LLFFL(17.0)>VVFFA(15.8)>LLFFA(15.0)>LVFFA(15.4)>LVFFS(12.8)
红色线：LLFFK(9.3)>YLVFF(12.3)>WLVFF(12.7)>DLVFF(10.1)>NLVFF(10.1)
LVFFG

## Slide 8
8、体系与水分子的相互作用力随扭转角的变化(95ns-100ns)
和SASA的趋势相似；
I区蓝色线，随疏水值增大，体系与水分子间的作用力越来越小；
红色线：疏水值相同，但结构和作用力差别较大；
I
II
III
IV
I区蓝色线：LVFFR(9.1)>LLFFK(9.3)>LVFFK(9.7)>LVFFS(12.8)>LLFFA(15.0)>LVFFA(15.4)>VVFFA(15.8)>LLFFL(17.0)
红色线：LVFFD(10.1)>QLVFF(10.1)>DLVFF(10.1)>NLVFF(10.1)
KLVFF

## Slide 9
2、体系与水分子之间氢键数量随扭转角的变化(95ns-100ns)
氢键数目规律变化不明显；
Flat类，LVFFR与水分子之间的氢键最多，进一步证明其稳定性高，β-片倾向更大；
LVFFE和ELVFF氢键含量高，但结构差异大；
LVFFP
LVFFR
ELVFF
LVFFE

## Slide 10
LVFFD(10.1)>QLVFF(10.1)>DLVFF(10.1)>NLVFF(10.1)
DLVFF（10.1）D:-3.5
LVFFD（10.1）D:-3.5
QLVFF (10.1) Q:-3.5
NLVFF（10.1）

## Slide 11
LVFFK
1、F与V相吸引
2、与K的作用倾向：F>L
KLVFF
0ns
100ns